## Slide 1: Обозначение сварных швов на чертежах
Н.А. Власова

## Slide 2: Обозначение швов сварных соединений
«С» — стыковое соединение.
.
«У» — угловое соединение.

## Slide 3
«Т» — тавровое соединение.
«Н» —
нахлесточное соединение.

## Slide 4: Обозначение швов стыковых сварных соединений
«С1» — односторонний стыковой шов с
отбортовкой двух
кромок;
«С2» — односторонний стыковой шов без скоса кромок;
«СЗ» — односторонний на остающейся или съемной подкладке стыковой шов без скоса кромок;

## Slide 5
«С4» — двусторонний стыковой шов без скоса кромок
«С5» — односторонний стыковой шов со
скосом одной кромки
«С6» — односторонний на остающейся или съемной подкладке стыковой шов со
скосом одной кромки

## Slide 6
«С7» — односторонний замковый стыковой шов со скосом одной кромки
«С8» — двусторонний стыковой шов со
скосом одной кромки
<С9» — двусторонний стыковой шов с
криволинейным скосом
одной кромки

## Slide 7
«С10» — двусторонний стыковой шов с ломанным скосом
одной кромки
«С11» — двусторонний стыковой шов с двумя симметричными
скосами одной кромки
«CI2» — двусторонний стыковой шов с двумя симметричными
криволинейными
скосами одной кромки

## Slide 8
«С13" — двусторонний стыковой шов с двумя несимметричными
скосами одной кромки
«С14» — двусторонний стыковой шов со
скосом одной кромки с последующей строжкой
«С15» — односторонний стыковой шов со скосом двух кромок

## Slide 9
«С16>> — односторонний на остающейся или съемной подкладке стыковой шов со скосом двух кромок
«С17» — односторонний замковый стыковой шов со скосом двух кромок
«С18» — двусторонний
стыковой шов со скосом двух кромок

## Slide 10
«С 19» —
двусторонний стыковой шов с криволинейным скосом двух кромок
«С20» —
двусторонний стыковой шов с ломанным скосом двух кромок

## Slide 11
«С21» — двусторонний стыковой шов с двумя симметричными
скосами двух кромок
«С22» — двусторонний стыковой шов с двумя симметричными
криволинейными скосами двух кромок

## Slide 12
«С23» — двусторонний стыковой шов с двумя симметричными ломанными скосами
двух кромок
«С24» — двусторонний стыковой шов с двумя несимметричными
скосами двух кромок
«С25» — двусторонний стыковой шов со
скосом двух кромок
с последующей
строжкой

## Slide 13: Обозначение швов угловых сварных соединений
<<У1» —
односторонний угловой шов с
отбортовкой одной кромки
«У2>> —
односторонний впритык угловой шов без скоса кромок

## Slide 14
«У3" -двусторонний
впритык угловой шов без скоса кромок

«У4» — односторонний угловой шов без скоса кромок
«У5» — двусторонний угловой шов без скоса кромок

## Slide 15
«У6> —
односторонний угловой шов со скосом одной кромки
«У7» —
двусторонний угловой шов со скосом одной кромки

## Slide 16
«У8» — двусторонний угловой шов с двумя скосами одной кромки
<<У9» — односторонний угловой шов со скосом двух кромок
«У 10» — двусторонний угловой шов со скосом двух кромок

## Slide 17: Обозначение швов тавровых сварных соединений
<<Т1» —
односторонний угловой шов без скоса кромок
«Т2» —
односторонний прерывистый
угловой шов без скоса кромок

## Slide 18
«ТЗ» — двусторонний угловой шов без скоса кромок
«Т4» — двусторонний шахматный угловой шов без скоса кромок
<<Т5» — двусторонний прерывистый угловой шов без скоса кромок

## Slide 19
«Т6» — односторонний угловой шов со скосом одной кромки
«Т7» — двусторонний угловой шов со скосом одной кромки
<<Т8» — двусторонний угловой шов с
криволинейным скосом
одной кромки

## Slide 20
«Т9» — двусторонний угловой шов с двумя симметричными
скосами одной кромки
«Т10» — двусторонний угловой шов с двумя симметричными
скосами одной кромки
«T11» — двусторонний угловой шов с двумя симметричными
криволинейными
скосами одной кромки

## Slide 21: Обозначение швов нахлесточных сварных соединений
«Н1>> — односторонний прерывистый угловой шов без скоса кромок.
«Н2» — двусторонний угловой шов без скоса кромок.
«НЗ» — односторонний
угловой шов с несплошной заваркой с удлиненным
отверстием.

## Slide 22: Изображение швов сварных соединений на чертежах
Шов условно
изображают:
сплошной основной
линией, если шов видимый
штриховой линией, если шов невидимый.

## Slide 23
Видимую
одиночную сварную точку, независимо
от способа сварки, условно
изображают знаком
«+», который выполняют сплошными линиями.
Невидимые
одиночные точки не
изображают

## Slide 24
На изображение сварного шва или
одиночной сварной точки указывает
односторонняя
тонкая стрелка. Это упрощенное
обозначение швов сварных соединений

## Slide 25
Сечение
многопроходного шва может
изображаться в виде контуров
отдельных проходов,
обозначенных прописными бук- вами русского
алфавита.

## Slide 26
Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартами не установлены (нестандартный шов), изображают с указанием размеров конструктивных
элементов, необходимых для выполнения шва по данному чертежу.
Границы шва изображают сплошными линиями, а конструктивные элементы кромок в границах шва —сплошными тонкими линиями.

## Slide 27: Условное обозначение швов сварных соединений на чертежах
На полке линии-выноски тонкой
односторонней стрелки размещаются условные обозначения шва сварного соединения. Их размещают над полкой, если шов расположен с лицевой стороны изделия, или под полкой, когда шов расположен с
оборотной стороны изделия.
Условное обозначение включает в себя вспомогательные знаки, приведенные в таблице.

## Slide 29: Структура условного обозначения стандартного шва.

## Slide 31: При наличии на чертеже одинаковых швов обозначение наносят у одного из изображений, а от изображений остальных
одинаковых швов проводят линии-выноски с полками. Всем одинаковым швам присваивают
один порядковый номер, который
наносят:
— на линии-выноске, имеющей полку с нанесенным обозначением шва; № 1
— на полке линии-выноски, проведенной от изображения шва, не имеющего обозначения, с лицевой стороны;
— под полкой линии-выноски, проведенной от изображения шва, не имеющего обозначения, с
оборотной стороны;
№ 1

## Slide 32
Количество
одинаковых швов разрешается указывать на линии-выноске,
имеющей полку с нанесенным
обозначением

## Slide 33: Примеры обозначения швов сварных соединений на чертежах
Согласно чертежу необходимо
выполнить сварной шов
ручной дуговой сваркой:
по замкнутой линии (о);
ГОСТ 5264-80;
соединение нахлесточное, шов угловой, односторонний, прерывистый без скоса кромок (HI);
катет шва 3 мм;
шов прерывистый, длина
провариваемого участка 30
мм, шаг прерывистого шва 80 мм (30 / 80).

## Slide 34
Согласно чертежу
необходимо
выполнить сварной
шов ручной дуговой
сваркой:
ГОСТ 5264-80;
шов угловой,
двусторонний без скоса кромок (У5).

## Slide 35
Согласно чертежу
необходимо выполнить
сварной шов ручной
дуговой сваркой:
с оборотной стороны (условное обозначение под полкой линии-
выноски);
ГОСТ 5264-80;
соединение нахлесточное, шов угловой,
односторонний, прерывистый без скоса кромок (H1);
катет шва 6 мм ;
по незамкнутому
контуру

## Slide 36
Согласно чертежу
необходимо выполнить
сварной шов ручной
дуговой сваркой:
с лицевой стороны (условное обозначение над полкой линии-
выноски);
ГОСТ 5264-80;
соединение нахлесточное, шов угловой,
односторонний, прерывистый без скоса кромок (HI);
катет шва 5 мм ;
по незамкнутому контуру .

## Slide 37
Согласно чертежу
необходимо
выполнить сварной
шов ручной дуговой
сваркой:
при монтаже изделия ()
ГОСТ 5264-80;
соединение стыковое, шов стыковой,
односторонний без скоса кромок (С2);
снять усиление шва.

## Slide 38
Согласно чертежу
необходимо
выполнить сварной
шов ручной дуговой
сваркой:
ГОСТ 5264-80;
соединение тавровое, шов двусторонний,
угловой с двумя симметричными скосами одной кромки (Т9);
катет шва 10 мм.

## Slide 39: Контрольные вопросы
1. Сварное соединение, представленное на рисунке
обозначается буквой:
а) «С»;
б) «Т»;
в) «Н».

## Slide 40
2. Согласно стандарту шов сварного соединения, представленного на рисунке,
имеет условное обозначение:
а) «С2»;
б) «СЗ»;
в) «С15»

## Slide 41
3. Условное обозначение шва сварного соединения «У4 >>соответствует представленному рисунку под номером: а)1;
б)2;
в)3.

## Slide 42
4. Условное обозначение шва сварного соединения «ТЗ» соответствует представленному рисунку под номером:
а)1;
б)2;
в)3.

## Slide 43
5. Условное обозначение шва сварного соединения «С11» соответствует представленному рисунку под номером:
а)1;
б)2;
в)3.

## Slide 44
6. Условное обозначение шва сварного соединения «H1» соответствует представленному рисунку под номером.
а)1;
б)2;
в)3

## Slide 45
9. Выберите
односторонний шов стыкового соединения со скосом одной кромки,
выполняемый дуговой ручной сваркой при
монтаже изделия.
Снять усиление шва.

## Slide 46
10. Выберите шов
таврового
соединения без скоса кромок,
двусторонний,
прерывистый с шахматным
расположением, выполняемый
дуговой ручной сваркой по замкну- той линии. Катет шва 6 мм. Длина провариваемого
участка 50 мм. Шаг
100 мм.